运城职业技术学院

《建筑材料实训》教师指导手册

项目名称：         建筑材料实训

适用专业：      建筑工程技术等专业

实训学时：            10

指导教师：        柴松华、裴茜

2017年 12 月

一、实训项目概况

适用专业：建筑工程技术、建设工程管理等专业。

实训安排：10学时。

二、实训教学目标

（一）能力培养任务

1. 会对水泥及建筑砂浆的性能进行检测。

2. 会对骨料的性能进行检测。

3. 会对混凝土的工作性和力学性能进行检测，并学会制备混凝土。

4. 会对建筑钢材的强度进行检测。

（二）知识培养任务

通过实训环节能够了解建筑材料性能检测工作的全过程，系统地学会主要建筑材料技术指标的检测技能。通过本课程的学习使学生为今后从事建筑材料检测工作打下一个良好的基础。

（三）素质培养任务

在实训中要求同学们应该具有严谨的科学态度、踏实细致的工作作风、吃苦耐劳的工作精神、团结协作的集体观念。同时对学生熟悉职业标准、掌握技术技巧、注重学生诚实守信、爱岗敬业、安全文明生产、规范操作等素质和能力的养成起到积极作用。

- 三、实训主要任务及内容

- 实验一：水泥实验

- （一）实验准备

本实验根据国家标准GB/T1345—2005《水泥细度检验方法（80um筛筛析法）》、GB1346—89及GB1346—2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》及GB/T17671—1999《水泥胶砂强度检验方法》，测定水泥的技术性能。

- （二）实验设备和仪器

水泥标准筛；水泥标准稠度、凝结时间测定仪；雷氏夹；沸煮箱；水泥净浆搅拌机；胶砂搅拌机；胶砂振实台；胶砂试模；抗折实验机；抗压实验机；天平；湿气养护箱、量筒等。

- （三）实验方法和步骤

- 取样方法及数量

以同一水泥厂、同品种、同期到达、同强度的水泥为一个取样单位，取样有代表性，可连续取样，也可以从20个以上不同部位抽取等量样品，总量不少于12kg。

- 水泥细度实验

水泥细度直接影响水泥的凝结时间、强度、水化热等技术性质，因此测定水泥的细度是否达到规范要求，对工程具有重要意义。水泥细度的检测方法有：负压筛法、水筛法、干筛法。水泥细度以0.08mm方孔筛上筛余物的质量占试样原始质量的百分率表示，并以一次的测定值作为实验结果。如果有争议，以负压筛法为准。

1．主要仪器：① 负压筛析仪；② 天平：最大称量100g，感量0.05g。

2．实验步骤及实验结果处理

（1）筛析实验前，将负压筛放在筛座上，盖上筛盖，接通电源，检查控制系统，调节负压至4000~6000Pa范围内。

（2）称出试养25g，置于洁净的负压筛中，盖上筛盖，放在筛座上，开动筛析仪连续筛析2min，筛析过程中如有试样附着在筛盖上，可轻轻敲剂，筛试样落下。

（3）筛毕，用天平称量筛余物（精确到0.05g），计算筛余百分数，结果精确至0.1%。

- 水泥标准稠度用水量实验

水泥标准稠度用水量以水泥净浆达到规定的稀稠程度时的用水量占水泥用量的百分数表示。水泥浆的稀稠对水泥的凝结时间、体积安定性等技术性质的实验影响很大。检测方法分调整水量法和固定水量法两种。发生争议时以前者为准。

1．主要仪器：① 水泥标准稠度测定仪；② 水泥净浆搅拌机；③ 天平:感量1g；④ 湿气养护箱、量筒等。

2．实验步骤

（1)实验前须进行仪器检查：仪器金属棒应能自由滑动；试锥尖降至锥模顶面时，指针应对准标尺零点；搅拌机运转正常。

（2）制备净浆：先用湿布擦拭搅拌锅和搅拌叶片，将500g水泥试样倒入搅拌锅内。

拌和水量：采用调整水量法时，可按经验初步确定加水量；采用固定水量法时，加水量为142.5mL。

将锅放在搅拌机座上，升至搅拌位置，开动机器，同时徐徐加水。搅拌的时间和程序为：慢速搅拌120s，停拌15s，快速搅拌120s后停机。

（3）搅拌结束后，立即将拌和好的净浆一次装入锥模内，用小刀插捣振动数次，刮去多余净浆，抹平后迅速放到稠度仪下面锥模固定位置。将试锥降至净浆表面、拧紧螺丝、指针对零，然后突然放松螺丝，让试锥自由沉入净浆内，试针停止下沉时（下沉时间约为30s）记录试针下沉深度。整个操作应在搅拌后1.5min内完成。

3．实验结果处理

（1）用调整水量法测定时，以试锥下沉深度为28±2㎜时的竟将为标准稠度净浆，其拌和水量与水泥试样质量之比为该水泥标准稠度用水量。

如试锥下沉深度超出上述范围，须另称试样，调整水量，重新实验，直到达到28±2㎜为止。

（2）用固定水量法测定时，根据测的得试锥下沉深度S(mm)，按下式计算标准稠度用水量P(%)。

P=33.4−0.185S

当试锥下沉深度小于13mm时，应用调整水量法测定。

- 水泥凝结时间实验

水泥凝结时间有初凝和终凝之分。初凝时间是指从加水到水泥净浆开始失去塑性的时间；终凝时间是指从加水到水泥净浆完全失去塑性的时间。凝结时间不合格的水泥视为废品。

1．实验仪器：将标准稠度实验的试锥换上试针，将锥模换成圆模。

2．实验步骤

（1）测定前，将圆模放在玻璃板上，调整指针，使试针接触玻璃板时，指针对准标尺零点。

（2）以标准稠度用水量拌制水泥净浆，记录加水时刻。

（3）将拌制好的标准稠度净浆，立即一次装入圆模，振动数次后刮平，放入湿气养护箱。

（4）测定时，从养护箱取出盛有净浆的圆模，置于试针下，使试针与净浆面刚好接触，拧紧螺丝，然后突然放松螺丝，让试针自由沉入净浆，1~2s后观察指针读数。

注意每次测定的间隔时间。每次测定不能重眼。

3．实验结果处理

（1）自加水时起到试针沉入净浆中距圆模底玻璃板为2~3mm时，所经历的时间为初凝时间。

（2）自加水时起到试针沉入净浆不超过0.5~1.0mm时，所经历的时间为终凝时间。

- 水泥体积安定性实验

水泥体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。水泥中如果含有较多CaO,MgO,SO3，就能使体积发生不均匀变化。

检测游离CaO危害性的测定方法——沸煮法，可以用饼法也可用雷氏法。

1．主要仪器：沸煮箱、雷氏夹

2．实验步骤（雷氏法）

（1）将雷氏夹置于玻璃板上，与水泥浆接触的表面涂上一层机油，每个试样成型两个试件。

（2）将拌制好的标准稠度净浆装满雷氏夹圆环，一只手轻扶雷氏夹，另一只手用约10mm宽的小刀插捣15次左右，然后摸平，顶面盖一块涂油的玻璃板，立即将上下盖有玻璃板的雷氏夹放到养护箱内。养护24±2h。

（3）在沸煮前，用雷氏夹膨胀值测定仪测量试件指针简短的距离A，精确到0.5mm.

（4）将试件放到沸煮箱水中的篦板上，指针朝上，试件相互不交叉，然后在30±5min内加热到沸腾，并恒费3h±5min。

3．结果评定

（1）煮毕，将热水放掉，打开箱盖，使箱体冷却到室温。

（2）取出煮后的雷氏夹试件，测量试件指针尖端的距离C，精确到0.5mm。

（3）计算雷氏夹膨胀值（C-A）。当两个试件煮后膨胀值的平均值不大于5.0mm时，认为该水泥体积安定性合格。如果两个试件的（C-A）值相差超过4.0mm，重做实验。

- 水泥胶砂强度实验

确定水泥强度等级。

1．主要仪器设备：行星式胶砂搅拌机、胶砂振实台、胶砂试模、刮平直尺、抗折实验机、抗压实验机。

2．胶砂制备

（1）实验前将试模擦净，模板与底座的接触面上涂黄油，紧密装置，防止漏浆。内壁均匀刷一层机油。搅拌锅、叶片、下料漏斗等用湿布擦干净。

（2）胶砂配合比。水泥：中国ISO标准砂=1：3，水灰比=0.5，一锅成型三条试件的材料用量：水泥——450±2g；中国标准砂——1350±5g；拌和水——225±1L。

（3）按规定程序搅拌。

3．试件成型

（1）胶砂制备后立即成型。把空试模和模套固定在振实台上，用勺子将胶砂分两层装入试模。装第一层时，每个槽内约放300克胶砂，用大播料器垂直加在模套顶部，沿每个槽来回一次将料层播平，接着振实60次；再装入第二层胶砂，用小播料器播平。再振实60次。

（2）振实完毕后，移走模套，取下试模，刮平尺刮平。

（3）在试模上做好标记。

4．试件养护

5．强度实验步骤及成果处理

抗折强度实验：

（1）将抗折实验机夹具的圆柱表面清理干净，并调整杠杆处于平衡状态。

（2）用湿布擦去试件表面的水分和砂粒，将试件放入夹具内，使试件成型时的侧面与夹具的圆柱接触。调整夹具，使杠杆在试件折断时的位置尽量接近平衡位置。

（3）以50±10N/s的速度进行加荷，直到试件被折断。记录破坏荷载P(N)或抗折强度f折（Mpa）.

（4）保持断块处于潮湿状态直至抗压实验开始。

（5）按下式计算每条试件的抗折强度(精确到0.1 Mpa)

f折=3PL2bh2=0.0234P

（6）每组试件的抗折强度，以三条棱柱体试件抗折强度测定值的算术平均值作为实验结果。当三个测定值中仅有一个超出平均值的±10%时，应剔除这个结果，以其余两个测定值的平均值作为实验结果；如果有两个测定值超出平均值的±10%时，该组结果作废。

抗压强度实验：

（1）将抗折实验的6个断块，立即在断块的侧面上进行抗压强度实验。抗压实验须用抗压夹具，使试件受压面积为40×40mm。实验前，应将试件受压面与抗压夹具清理干警、试件的底面紧靠夹具上的定位销，断块露出压板外的部分应不少于10mm。

（2）在整个加荷过程中，夹具应位于压力机承压板中心，以2400±200N/s的速度加载直到破坏，记录破坏荷载P(KN).

（3）按下式计算每块试件的抗压强度（精确到0.1MPa）

fc=PA=0.625P

（4）每组试件的抗压强度，以6个抗压强度测定值的算术平均值作为实验结果。如果6个测值中有1个超出平均值的±10%时，应剔除这个结果，以剩剩下的5个测值的平均值作为结果。如果5个测值中再有超过他们的平均值±10%的，该组结果作废。

- 实验二：集料（含材料基本物理性质）实验

- （一）预备知识

砂的颗粒级配，即表示砂大小颗粒的搭配情况。砂的粗细程度，是指不同粒径的砂粒混合在一起后的总体的粗细程度，通常有粗纱、中砂与细纱之分。在配制混凝土时，这两个因素（砂的颗粒级配和砂的粗细程度）应同时考虑。控制砂的颗粒级配和粗细程度有很大的技术经济意义，它们是评定砂质量的重要指标。用级配区表示砂的颗粒级配，用细度模数表示砂的粗细程度。

石子的最大粒径，即粗骨料中公称粒级的上限称为该粒级的最大粒径。

砂的近似密度，堆积密度及含水率是其基本性质指标，同时也是配制混凝土所需的的重要指标。

- （二）实验装置和仪器

实验筛、托盘天平、烘箱、容量瓶、台秤、磅秤、振动台等

- （三）实验方法和步骤

- 取样方法及数量

细集料的取样应按批进行，每批总量不宜超过400m3或600t。在料堆取样时，取样部位应均匀分布。取样前应将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的试样共8份，组成一组试样。进行各项实验的每组试样应不小于表1规定的最少取样量。

表1  试样的最少取样量

| 集料种类项目 | 细集料（g） | 粗集料（kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集料最大粒径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 31.5 | 40.0 | 63.0 | 80.0 |
| 筛分析 | 4400 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 |

实验时需按四分法分别缩取各项实验所需的数量，其步骤是：将每组试样在自然状态下于平板上拌匀，并堆成厚度约为2cm的圆饼，在饼上划两垂直直线把饼分成大致相等的四份，取其对角的两份重新照上述四分法缩取，直至缩分后试样量略多于该项实验所需的量为止。试样缩分也可用分料器进行。

- 细骨料筛分析实验

1．用于筛分析的试样应先筛除大于10mm颗粒，并记录其筛余百分率。如试样含泥量超过5%，应先用水洗。然后将试样充分拌匀，用四分法缩分至每份不少于550g的试样两份，在105±5℃下烘干至恒重，冷却至室温后备用。

2．准确称取烘干试样500g，置于按筛孔大小顺序排列的套筛最上一只筛上，将套筛装入筛机摇筛约10min(无摇筛机可采用手摇)。然后取下套筛，按孔径大小顺序逐个在清洁的浅盘上进行手筛，直至每分钟的筛出量不超过试样总量的 0.1%时为止。通过的颗粒并入下一号筛中一起过筛。按此顺序进行，至各号筛全部筛完为止。

3．试样在各号筛上的筛余量均不得超过下式的量：

质量仲裁时，  mr=Ad300

生产控制检验时， mr=Ad200

式中：mr—筛余量，g       D—筛孔尺寸，mm   A—筛的面积，mm2

4．称量各号筛筛余试样的质量，精确至1g。所有各号筛的筛余试样质量和底盘中剩余试样质量的总和与筛余前的试样总质量相比，其差值不得超过1%。

否则应将该筛余试样分成两份，再次进行筛分，并以其筛余量之和作为该号筛的筛余量。

5．计算实验结果

6．分计筛余百分率  各号筛的筛余量除以试样总质量的百分率（精确至0.1%）。

7．累计筛余百分率  该号筛上的分计筛余百分率与大于该号筛的各号筛上的分计筛余百分率之总和（精确至0.1%）。

8．根据各筛的累计筛余百分率，绘制筛分曲线，评定颗粒级配。

9．计算细度模数Mx（精确至0.01）。

Mx=(A2+A3+A4+A5+A6)−5A1100−A1

式中A1～A6依次为筛孔直径4.75～0.15mm筛上累计筛余百分率。

10．筛分析实验应采用两个试样进行平行实验，并以其实验结果的算术平均值作为测定值。如两次实验所得细度模数之差大于0.20，应重新进行实验。

- 细集料表观密度(视密度)实验

1．试样制备

将缩分至约650g的试样在105土5℃烘箱中烘至恒重，并在干燥器中冷却至室温后分成两份试样备用。

2．称取烘干试样300g(m0)，装入盛有半瓶冷开水的容量瓶中，摇动容量瓶，使试样充分搅动以排除气泡。塞紧瓶塞。

3．静置24h后打开瓶塞，用滴管添水使水面与瓶颈刻线平齐。塞紧瓶塞，擦干瓶外水分，称其重量(m1)。

4．倒出容量瓶中的水和试样，清洗瓶内外，再注入与上项水温相差不超过 2℃的冷开水至瓶颈刻线。塞紧瓶塞，擦干瓶外水分，称其质量(m2)。

5．实验过程中应测量并控制水温。各项称量可以在15～25℃的温度范围内进行。从试样加水静置的最后2h起直至实验结束，其温差不超过2℃。

6．实验结果计算

表观密度(视密度)ρas应按下式计算(精确至10kg/m3)：

ρas=(m0m0+m2−m1−at)×1000（kg/m3）

式中 ：m1—瓶+试样+水总质量，u

m2—瓶+水总质量，g;

m0—烘干试样质量，g；

at—水温对水相对密度修正系数，见表2。

表观密度以两次测定结果的算术平均值为测定值。如两次结果之差大于 20kg/m3时，应重新取样进行实验。

表2  不同水温下砂、石表观密度的温度修正系数at

| 水温(℃) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| at | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 |

- 细集料的堆积密度实验

1．取缩分试样约3L，在105±5℃的烘箱中烘干至恒重，取出冷却至室温，过5mm的筛后，分成大致相等两份备用。烘干试样中如有结块，应先捏碎。

2．堆积密度取试样一份，将试样用料勺或漏斗徐徐装入容量筒内，出料口距容量筒口不应超过5cm，直至试样装满超出筒口成锥形为止。用直尺将多余的试样沿筒口中心线向两个相反方向刮平。称容量筒连试样总质量m2。

3．紧装密度取试样一份，分两层装入容量筒。装完一层后，在筒底垫放一根直径为10mm的钢筋。将筒按住，左右交替颠击地面各25下，然后再装入第二层;第二层装满后用同样的方法(筒底所垫钢筋方向应与第一次时方向垂直)颠实后， 加料至试样超出容量筒筒口，然后用直尺将多余试样沿筒口中心线向两个相反方向刮平，称其质量m2。

4．测定结果计算

细集料的堆积密度或紧装密度ρfs( kg/m3)按下式计算(精确至10kg/m3)：

ρfs=m2−m1V×1000

式中：m1—容量筒质量，kg ;

m2—容量筒连试样总质量，kg ;

V—容量筒容积，L;

以两次测定结果的算术平均值作为测定值。

- 砂子空隙率的计算

将已经求出的同一砂子的表观密度和堆积密度（用同样的单位表示）代入下式计算得出该砂子的空隙率：

Ps=(1−ρ0s'ρ0s)×100%

式中：Ps—砂子孔隙率，%；

ρ0s—砂子的表观密度，g/cm3；

ρ'0s—砂子的堆积密度，g/cm3；

- 粗骨料筛分析实验

1．主要仪器设备：粗骨料套筛、磅秤、台称、摇筛机。

2．实验步骤

（1）用四分法选取风干或烘干试样两份，每份试样的质量根据粒径不同而不同，具体见下表。

表3  试样的取样量

| 石子最大粒径（mm） | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 63 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每份试样质量（Kg） | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |

（2）开动摇筛机，按规定筛分。

（3）称出各筛的筛余质量Gn(g)

（4）计算各筛上的分计筛余百分率an(0.1%)。

（5）计算各筛上的累计筛余百分率An(%).

An=a1+a2+...+an

（6）根据各筛的累计筛余百分率，评定该试样的颗粒级配和最大粒径。

- 粗集料的表观密度(视密度)实验

1．试样制备

将缩分至约3000g的试样，并将样品筛去4.75mm以下的颗粒，洗刷干净，在105土5℃烘箱中烘至恒重，并在干燥器中冷却至室温后分成两份试样备用。

2．称取烘干试样1000g(m0)，装入盛有半瓶冷开水的广口瓶中，摇动广口瓶，使试样充分搅动以排除气泡。

3．静置约2h使试样浸水饱和，待气泡排尽，向瓶中添加饮用水直至水面突出瓶口边缘，用玻璃板沿瓶口迅速滑行，使其紧贴瓶口水面。擦干瓶外水分，称取试样、水、瓶和玻璃板的质量(m1)。

4．倒出广口瓶中的水和试样，清洗瓶内外，重新注入饮用水，用玻璃板紧贴瓶口水面，擦干瓶外水分，称其质量(m2)。

5．实验结果计算

表观密度(视密度)ρas应按下式计算(精确至10kg/m3)：

ρas=(m0m0+m2−m1−at)×1000（kg/m3）

式中 ：m1—瓶+试样+水+玻璃板总质量，u

m2—瓶+水+玻璃板总质量，g;

m0—烘干试样质量，g；

at—水温对水相对密度修正系数，见表2。

表观密度以两次测定结果的算术平均值为测定值。如两次结果之差大于 20kg/m3时，应重新取样进行实验。

- 粗集料的堆积密度实验

1．取缩分试样不少于规定的用量，风干后拌匀，并把试样分成大致相等两份备用。

2．称容量筒质量m1（kg），精确至10 g。

3．取试样一份，置于平整干净的地板（或铁板上）。用铁铲将试样距筒口约5cm处自由落入容量筒内，装满容量筒并除去凸出筒口表面的颗粒，以合适的颗粒填入凹陷部分，使表面凸起和凹陷部分的体积大致相等，称取容量筒和试样总质量m2（kg），精确至10 g。

4．测定结果计算

细集料的堆积密度ρ0g'( kg/m3)按下式计算(精确至10kg/m3)：

ρ0g.'=m2−m1V×1000

式中：m1—容量筒质量，kg ;

m2—容量筒连试样总质量，kg ;

V—容量筒容积，L;

以两次测定结果的算术平均值作为测定值。

- 石子空隙率的计算

将已经求出的同一石料的表观密度和堆积密度（用同样的单位表示）代入下式计算得出该石料的孔隙率：

Pg=(1−ρ0g'ρ0g)×100%

式中：Pg—石料孔隙率，%；

ρ0g—石料的表观密度，g/cm3；

ρ'0g—石料的堆积密度，g/cm3；

- 集料含水率实验

1．由样品中取质量约500g的试样两份备用。

2．将试样分别放入已知质量(m1)的干燥容器中称量，记下每盘试样与容器的总质量(m2)将容器连同试样放入温度为105±5℃的烘箱中烘干至恒重。

3．烘干试样冷却后称量试样与容器的总质量(m3)。

4．实验结果计算

集料的含水率Ws按下式计算(精确至0.1%)：

Ws=m2−m3m3−m1×100%

式中：m1——容器质量，g ；

m2——未烘干的试样与容器的总质量，g；

m3——烘干后的试样与容器的总质量，g。

含水率以两次测定结果的算术平均值作为测定值。

5．集料含水率的快速法测定，也可采用炒干法或酒精燃烧法。(略)

- （四）实验结果分析与讨论

计算所试砂、石的空隙率：P砂=____

根据实验结果说明该砂、石能否用于混凝土。

- 实验三：混凝土实验（综合性实验）

《建筑材料》是一门实验性很强的专业基础课，针对课程内容多，学时少的实际情况，我们将多个实验设计为一个综合性实验——混凝土配合比实验，从而将零散的知识用这个综合性实验贯穿起来，提高学生综合运用知识的能力。混凝土配合比实验是一个高度综合的实验，是对建筑材料知识的综合检验和运用，通过该实验可以检查学生对建筑材料知识的掌握程度。同时混凝土配合比实验是一个设计性实验，要求学生根据工程实际设计要求确定原材料的品种及规格、初步配合比和实验检验项目。锻炼学生选材和用材的能力、锻炼学生独立工作的能力。

- （一）实验的组织和安排

整个混凝土配合比实验延续时间较长，必须分段进行、合理安排。实验一水泥实验测定了28d水泥胶砂强度；水泥强度实验结果出来后，结合实验二中实验得到的砂石的实验结果计算初步配合比，并进行混凝土和易性实验，确定基准配合比，并制作混凝土强度试件；28d后进行混凝土强度实验，确定实验室配合比。在整个实验过程中培养学生的时间观念。

为了保证实验的顺利进行和学生动手操作，实验分组进行。每组4~6人。

- （二）预备知识及操作步骤

混凝土配合比设计是根据实测的原材料的物理、力学指标，通过计算和实验确定各组成材料的比例，从而使配制出的混凝土满足工程设计和施工要求。因为影响混凝土性质的因素很多，目前还没有建立起各影响因素与混凝土和易性和强度、耐久性之间的严格的数学力学表达式，因此混凝土配合比设计往往是首先通过经验数据和经验公式初步估计一个配合比，然后通过实验检验和调整配合比，使最终确定的配合比满足工程要求。原材料不同，配合比不同，因此每个配合比都必须经过实验验证，每次配合比设计都必须经过实验，不能照搬别人的配合比。

混凝土配合比设计的基本要求：① 满足施工和易性要求，便于施工操作；② 满足强度要求，安全承受设计荷载；③ 满足耐久性要求；④ 节约水泥，降低成本。

混凝土配合比设计的基本步骤：① 原材料实验：检验原材料是否合格，确定原材料的物理力学参数，为混凝土配合设计和实验提供原始数据；② 初步配合比计算：根据经验数据和经验公式，计算初步配合比。这样可以减少实验次数和实验的盲目性。③ 试配调整，确定基准配合比。按初步配合比称量配料，按规定方法拌制混凝土，实测其流动性并观察其粘聚性和保水性。根据实测结果，分析原因、调整配比，直到满足和易性要求为止，确定满足和易性要求配合比——基准配合比。④ 在基准配合比的基础上，制作混凝土标准试件，标准养护28天后，按标准方法检测其强度，根据强度检测结果确定满足强度和耐久性要求的配合比——实验室配合比。⑤ 在实验室配合比的基础上，根据现场砂石实际含水情况，调整材料用量，在满足水泥用量和水灰比不变的前提条件下，确定施工配合比。

- （四）内容与方法

- 混凝土拌合物实验

混凝土拌合物的性能直接关系到施工工艺的选择及混凝土的施工质量，对硬化后混凝土的物理力学性能也有重大影响。

1．混凝土拌合物的拌制

一般规定：

① 在混凝土实验室内拌和混凝土时，室温应保持在20±5℃，所拌制的混合物应避免阳光直射。

② 拌合物所用的各种材料的温度应与室温相同。

③ 拌和混凝土用的各种工具应保持洁净和湿润。

④ 材料用量以质量计，称量精度满足要求。

⑤ 砂石骨料用量以饱和面干状态或干燥状态为基准。

2．拌合物和易性实验

（1）坍落度实验

通过坍落度实验确定拌合物流动性，并在实验中观察判定粘聚性和保水性的好坏。

主要仪器设备：坍落度筒、捣棒

实验步骤：

① 湿润坍落度筒的内壁和拌和钢板，将筒放在钢板上，用双脚踏紧踏板。

② 将拌和好的混凝土分三层装如筒内，每层大致为筒高1/3。

③ 每层均匀插捣25次，底层插到底，上层插入下层10-20mm。

④ 表面摸平，清除周围混凝土。

⑤ 在5-10s内提起坍落度筒，且从装料到提起坍落度筒的整个操作过程应在150s内完成。

⑥ 将坍落度筒放于试样旁边，量出筒高与试样最高点之差，即为坍落度。量测精确到1mm，结果表达精确到5mm。

⑦ 提起坍落度筒后，如果出现崩坍或一边剪切，应重做实验；如果再次出现上述现象，则表示混凝土粘聚性和保水性不良。

⑧ 实验的同时观察粘聚性和保水性。

（2）维勃稠度实验

对干硬性混凝土的流动性实验采用此法。

主要实验仪器：维勃稠度仪

实验步骤：

① 将容量筒固定于振动台上，把坍落度筒放入容量筒内并对中；然后，把漏斗旋转到筒顶位置，并把它座落在坍落度筒的顶上，，拧紧螺丝，保证坍落度筒不能离开容量筒底部。

② 将拌和好的混凝土分三层装入坍落度筒，装料和捣实方法与“坍落度实验”相同。顶层插捣完毕后，松开螺丝，移开漏斗，再拧紧螺丝，将顶面刮平。

③ 将坍落度筒缓慢提起，混凝土拌合物慢慢坍陷。然后，放松螺丝，将透明圆盘转到混凝土锥体商埠，小心降下圆盘直至与混凝土的顶面接触，拧紧螺栓，从滑杆的刻度上读出坍落读数值。

④ 重新拧紧螺丝，放松螺栓，开动振动台，同时用秒表计时，当透明圆盘的整个底面都与水泥浆接触时，记录秒表读数——即混凝土拌合物的维勃稠度值。

3．混凝土拌合物表观密度实验

（1）主要实验仪器：容量筒、磅秤、台称等

（2）实验步骤：

① 用湿布把容量筒内外擦干净，称出筒的质量。

② 装料并捣实：坍落度不大于70mm的混凝土，用振动台振实为宜；大于70mm的用捣棒捣实为宜。(采用振实方法应将料一次装满；采用捣实应分两层装料，分层插捣25次)

③ 刮除多余拌合物，抹平表面，外部擦除干净，称出混凝土与容量筒的总重。

④ 计算混凝土拌合物表观密度。

- 混凝土立方体抗压强度实验

混凝土立方体抗压强度实验的目的是检验混凝土的抗压强度是否满足设计要求。我国采用150mm立方体试件为标准立方体时间。

（1）主要仪器设备：压力实验机、钢制垫板、立方体试模

（2）实验步骤：

① 按规定方法制作并养护混凝土时间。

试件的制作

1) 每一组试件所用的拌合物根据不同要求应从同一盘或同一车运送的混凝土中取出，或在试验用机械或人工单独拌制。用以检验现浇混凝土工程或预制构件质量的试件分组及取样原则，应按有关规定执行。

2) 试件制作前，应将试模擦拭干净并将试模的内表面涂以一薄层矿物油脂。

3) 坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实。将拌合物一次装入试模。并稍有富余，然后将试模放在振动台上。开动振动台振动至拌合物表面出现水泥浆时为止。记录振动时间。振动结束后用馒刀沿试模边缘将多余的拌合物刮去，并随即用馒刀将表面抹平。

坍落度大于70mm的混凝土，宜用人工捣实。混凝土拌合物分两层装入试模，每层厚度大致相等。插捣时按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时，捣棒应达到试模底面，插捣上层时，捣棒应穿入下层深度约20～30mm。插捣时捣棒保持垂直不得倾斜，并用抹刀沿试模内壁插入数次。以防止试件产生麻面。每层插捣次数见表2，一般每100cm2面积应不少于12次。然后刮除多余的混凝土，并用馒刀抹平。

表4  混凝土试件每层的插捣次数

| 试件尺寸（mm） | 骨料最大粒径（mm） | 每层插捣次数（次） | 抗压强度换算系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100×100×100 | 30 | 12 | 0.95 |
| 150×150×150 | 40 | 25 | 1.0 |
| 200×200×200 | 60 | 50 | 1.05 |

试件的养护

1) 采用标准养护的试件成型后应覆盖表面，以防止水分蒸发，并应在温度为20±5℃情况下静置一昼夜至两昼夜，然后编号拆模。

拆模后的试件应立即放在温度为20±3℃，温度为90%以上的标准养护室中养护。在标准养护室内试件应放在架上，彼此间隔为10～20mm，并应避免用水直接冲淋试件。

2) 无标准养护室时，混凝土试件可在温度为20±3℃的不流动水中养护。水的pH值不应小于7。

3) 与构件同条件养护的试件成型后，应覆盖表面。试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同。拆模后，试件仍需保持同条件养护

② 达到实验龄期时，从养护室取出时间，并尽快实验。实验前需用湿布覆盖时间，防止试件内的温度、湿度发生显著变化。

③ 实验前，将试件擦拭干净，检查外观，测量尺寸，并据此计算受压面积。当时测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm时，可按公称尺寸计算受压面积。试件承压面的平整度要求与试模的要求相同。当试件有严重缺陷时，应废弃。

④ 将试件放在实验机下的压板的正中央，上下压板与试件间宜加垫板，加压方向与试件成型时的捣实方向垂直。

⑤ 加荷应均匀连续进行，加荷速度：混凝土强度等级低于C30时，按0.3~0.5MPa/s加荷；高于或等于C30时，按0.5~0.8MPa/s加荷。当试件接近破坏时，应减缓油门，直至试件破坏。记录破坏荷载P(N)。

⑥ 按下式计算抗压强度：fc=PA

⑦ 以3个时检测值的算术平均值作为该组试件的实验结果。3个测值的最大值、最小值中，若有1个测值与中间值之差超过中间值的15%，则取中间值作为实验结果。若两个测值都超过中间值的15%，则此组试件作废。

- 混凝土劈裂抗拉强度实验

(1) 试件从养护室中取出后，应及时进行试验，在试验前试件应保持与原养护地点相似的干湿状态。

(2) 先将试件擦干净，在试件侧面中部划线定出劈裂面的位置，劈裂面应与试件成型时的顶面垂直。

(3) 量出劈裂面的边长(精确至1mm)，计算出劈裂面面积 (A)。

(4) 将试件放在压力机下压板的中心位置。在上下压板与试件之间加垫层和垫条，使垫条的接触母线与试件上的荷载作用线准确对齐(附图4-3a)。

(5) 加荷时必须连续而均匀地进行，使荷载通过垫条均匀地传至试件上，加荷速度为：混凝土强度等级低于C30时，取每秒钟0.02～0.05MPa;强度等级高于或等于C30时，取每秒钟0.05～0.08 MPa。

(6) 在试件临近破坏开始急速变形时，停止调整试验机油门，继续加荷直至试件破坏，记录破坏荷载(P)。

(7) 混凝土劈裂抗拉强度按下式计算：(计算至0.01 MPa)：

式中 fts—混凝土劈裂抗拉强度MPa；

P—破坏荷载，N;

A—试件劈裂面积，mm2。

(8) 以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的劈裂抗拉强度值(精确至 0.01MPa)。如果三个测定值中的最小值或最大值中有一个与中间值的差异超过中间值的15%时，则把最大及最小值一并舍除，取中间值作为该组试件的抗压强度值。如最大和最小值与中间值相差均超过15%，则该组试件试验结果无效。

(9) 采用边长为150mm的立方体试件作为标准试件，如采用边长为100mm 的立方体非标准试件时，测得的强度应乘以尺寸换算系数0.85。

- （五）配合比设计工程实例

例1：某钢筋混凝土梁，设计混凝土强度等级为C30，施工坍落度要求为50~70mm，粗骨料最大粒径要求为40mm，该单位无历史统计资料。

例2：某预应力钢筋混凝土梁，设计混凝土强度等级为C40，施工坍落度要求为70~90mm，粗骨料最大粒径要求为30mm，该单位无历史统计资料。

例3：某混凝土基础，设计混凝土强度等级为C20，施工坍落度要求为10~30mm，粗骨料最大粒径要求为40mm，该单位无历史统计资料。

例4：某钢筋混凝土灌注桩，设计混凝土强度等级为C25，施工坍落度要求为160~180mm，粗骨料最大粒径要求为30mm，该单位无历史统计资料。

（六）课后作业要求：

① 每实验组选择1个题目。

② 根据选择的题目，确定实验方案和实验安排。

③ 测定基础数据

④ 计算初步配合比。

⑤ 试拌调整确定基准配合比。

⑥ 制作试件，标准养护，在规定龄期进行抗压强度实验，确定实验室配合比。

⑦ 认真填写实验报告。

四、实训主要过程

首先实训动员、讲课，学生做好实训前准备工作，包括准备实训记录本、熟悉仪器、仪器检校等。

然后按照实训手册进行实训工作，最后进行实训总结成果考核，整理成果、填写实训报告书、归还仪器等。

五、实训要求

（一）实验室的纪律要求

1．进入实验室后，要听从教师的安排，不得大声说笑和打闹。

2．进入实验室后，对本组所用的仪器设备进行检查，如有缺损或失灵应立即报告，由教师修理或调换，不得私自拆卸。实验结束时，应将所用仪器设备按原位放好，经检查后方可离开实验室。

3．要爱护实验仪器设备，严格按照实验操作规程进行实验，同时注意人身安全，非本次实验所用的室内其他仪器，不得随便乱动。

4．在实验过程中，当仪器设备被损坏时，当事者应立即向实验室教师报告，由其根据学校的规定给予检查或赔偿等处理。

5．实验结束后，每组学生对所用的仪器设备及桌面、地面应加以清理，并由各实验小组轮流做全室的卫生整理。

6．完成实验后，经教师同意后方可离开实验室。

（二）实验与实验报告的要求

1．每次做实验以前，要认真阅读实验指导书，熟悉实验内容和实验方法步骤。

2．要以严肃的科学态度、严格的作风、严密的方法进行实验，认真记录好实验数据。

3．在实验课进行中要认真回答教师提出的问题，回答问题的情况作为实验课考核成绩的一部分。

4．要认真填写、整理实验报告，不得潦草，不得缺项、漏项，报告中的计算部分必须完成，同时要保持实验报告的整洁。

5．报告中“试验结果分析与讨论”项空白不够用时，可自己用白纸书写贴入该栏。

6．实验报告应及时完成，并按老师规定的时间上交。

六、学生成绩评定

（一）考核依据

实习中的思想表现，出勤情况，对建材学知识的认真程度，实际作业技能的熟练程度，分析问题和解决问题的能力，完成任务的质量，所交成果资料及仪器工具爱护情况，实习工作日记的编写情况，实习报告的编写水平等。

（二）考核方式

本实训采取过程考核（A）与任务考核(C)相结合的方式进行，在实训中了解学生操作情况，进行口试质疑，笔试或操作演示等。

凡有以下情况之一者均以不及格处理：

1．缺勤天数超过实习天数的四分之一；

2．实习中发生吵架事件；

3．不听从指导教师或组长的安排；

4．损坏仪器工具及其它公物；

5．未交成果资料和实习报告；

6．伪造成果。

七、实训项目进度安排

| 项目与内容 | 时间安排 | 任务要求 |
| --- | --- | --- |
| 水泥实训项目 | 2学时 | 熟悉水泥检测仪器的使用流程及注意事项，会对水泥性能进行检测。 |
| 骨料实训项目 | 2学时 | 熟悉砂子、石子筛的使用流程及振筛机的操作，会对骨料的颗粒级配进行检测。 |
| 混凝土拌合物项目 | 3学时 | 熟悉混凝土搅拌机的使用流程及注意事项，会根据配合比拌制混凝土。 |
| 混凝土性能强度检测项目 | 2学时 | 会操作压力试验机，对养护好的混凝土试块进行强度测试。 |
| 实习总结、成果考核 | 1学时 | 成绩考核，整理成果、编写实训报告书、清理仪器。 |

八、实训项目教师指导细则

1. 实训教师要刻苦钻研掌握全部实训操作技术。

2. 实训前给学生定岗、定位，便于管理。

3. 督促学生做好实训前五分钟的检查，发现问题及时解决，要耐心指导，不能中途擅自离开。

4. 指导学生爱护实验仪器，做到轻拿轻放，要求学生严格遵守操作规程，发现设备出现故障及时进行处理。

5. 认真指导学生正确进行仪器操作使用。

6. 对仪器进行正确维护，必要时及时进行充电与校正。

九、学生实训过程作业文件与记录

实训报告是实训的技术总结，其内容必须真实，编写格式和内容如下：

1. 封面 实训名称、地点、起迄日期、班组、编写人及指导教师姓名。

2. 目录。

3. 前言。说明实训的目的、任务、过程。

4. 实训内容。叙述测量的顺序、方法、计算成果及示意图等。

5. 实训体会。介绍本次实训的收获，实训中遇到的技术问题，采取的处理办法，对实训的意见和建议等。

运城职业技术学院

实  训  报  告

课程名称：

实训项目：

专业班级：

姓    名：

指导教师：

评定成绩：

年   月   日

1.实训目的： 通过本次实训完成的主要任务，得到哪些方面的训练，包括思想、能力、技能、方法、手段、设备与工具的使用以及职业素质的养成等等。 2.实训内容： 本次实训的主要内容及技术要点及如何解决这些技术要点。 3.方案设计与实施步骤： 本次实训的总体计划，列出实施计划的具体步骤及进度安排。 4.完成实训项目的图表、数据处理、结论及影响任务完成的技术问题（包括危及人身、设备安全的因素）。

5．自我评价： （1）对本次实训任务完成情况的评价。 （2）实训的收获与预期目标是否一致的评价。 （3）对实训组织、安排、管理等方面的评价，写出问题和建议。 指导教师签字： 年 月 日

十、教师实施教学的作业文件与记录

教师实训指导记录表

教师姓名：     所在系部：        实训班级：       实训项目：         实训人数：

| 序号 | 分项目名称 | 实训主要内容 | 实训学时 | 实训时间 | 实训地点 | 存在的问题 | 解决方法 | 对本项目的建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十一、项目验收标准

1. 按指导教师要求完成实训。

2. 按时完成指导手册上的相应任务。

十二、作业文件验收标准

教师通过检查学生的实训数据及报告，考核学生在实训过程中对各操作工序的完成情况及检查实训报告中对实训结果分析、思考问题的论述等内容，评定出成绩。

十三、参考文献：

[1] 任晓菲. 建筑材料 [M].北京：北京大学出版社，2014.

[2] 黄伟典. 建筑材料 [M].北京：中国电力出版社，2007.

[3] 陈东佐. 建筑材料实训指导[M]. 北京：北京大学出版社，2014.

附录：

实验一  水泥实验

- 一、实验内容

- 二、主要仪器设备及规格型号

- 三、实验数据记录与处理

水泥品种： _____________________          强度等级： ____________________

产品及名称： _____________________        出厂日期： ____________________

同组实验者： ____________________________________________________________

指导教师： _____________________

实验日期： ____________    气温／室温： ____________    湿度： ____________

- (一) 水泥细度测试

- 筛析法

表 1-1  水泥细度试验表

| 试样质量m （g） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 筛余量m1 （g） |  |  |
| 筛余百分数 （%） |  |  |
| 结 果 评 定 |  |  |

(二) 水泥标准稠度用水量测定

1．标准法

表1-2  标准稠度用水量测定试验表

| 水泥用量 ( g ) | 拌和用水量 ( mL ) | 试杆距底板高度 ( mm ) | 标准调度用水量P (％) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 代用法（固定水量法）

表1-3  标准稠度用水量测定试验表

| 试样质量G （g） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 固定用水量法用水 （ml） |  | P=33.4－0.185S |
| 试锥下沉深度S （mm） |  |  |
| 标准稠度用水量P （%） |  |  |

(三) 水泥安定性检验

表1-4  水泥安定性检验试验表

| 试样质量G （g） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准稠度用水量P （%） |  |  |  |
| 试饼 外观 检查 | 第一块试饼 |  |  |
|  | 第二块试饼 |  |  |
| 结 果 评 定 |  |  |  |

(四) 水泥凝结时间测试

表1-5  水泥凝结时间记录表

| 标准稠度用水量P (％) | 加水时刻t1 (时:分) | 初凝时刻t2 (时:分) | 初凝时间 t2-t1 (min) | 终凝时刻t3 (时:分) | 终凝时间 t3-t1 (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(五) 水泥胶砂强度测试

实验日期： ____________    气温／室温： ____________    湿度： ____________

表1-6  水泥胶砂强度测试记录表

| 受力 种类 | 编号 | 3d |  |  | 28d |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 荷载(N) | 强度(MPa) | 平均强度(MPa) | 荷载(N) | 强度(MPa) | 平均强度(MPa) |
| 抗折 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 抗压 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

结论：

根据____________________标准，试验所用水泥的强度等级为______________。

四、实验结果分析与讨论

实验二  混凝土用骨料实验（含材料基本性质）

- 一、实验内容

- 二、主要仪器设备及规格型号

- 三、实验记录

试样名称： _____________________

同组实验者：

指导教师： _____________________

实验日期： ____________    气温／室温： ____________    湿度： ____________

- (一) 砂的筛分析实验

实验前试样重量__________________ g。

表2-1  砂的筛分析试验记录表

| 筛孔尺寸mm | 筛余砂样重量（g） | 分计筛余百分率（%） | 累计筛余百分率（%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.75 |  |  |  | A1 |
| 2.36 |  |  |  | A2 |
| 1.18 |  |  |  | A3 |
| 0.6 |  |  |  | A4 |
| 0.3 |  |  |  | A5 |
| 0.15 |  |  |  | A6 |
| 底盘 |  |  |  |  |
| 总计 / g |  | 实验前后砂样重量相对误差/ % |  |  |

计算细度模数Mx（精确至0.01）

Mx=(A2+A3+A4+A5+A6)−5A1100−A1＝

＝

结论：

根据细度模数，此砂属于 ____________ 砂。

将累计筛余百分率 Ai (点) 描绘在下图中，连接各点成折线，并据此判断试样的级配好坏。

结论：

根据颗粒级配曲线，此砂属于 __________ 区砂。颗粒级配__________ 。

- (二) 砂的表观密度测定

试样名称： _____________________ 		实验日期：

气温／室温： _____________________ 		湿    度：

表2-2  砂的表观密度实验计算表

| 序 号 | 砂样质量m0(kg) | 容量瓶+水+砂质量m1(kg) | 容量瓶+水质量m2(kg) | 温度修正系数αt | 表观密度 (kg／m3) | 表观密度平均值 ( kg／m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | · |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

计算公式  ρas=(m0m0+m2−m1−at)×1000(kg／m3)

- (三) 砂子的堆积密度测定

试样名称： _____________________ 		实验日期：

气温／室温： _____________________ 		湿    度：

表2-3  砂子松散堆积密度实验计算表

| 序 号 | 容积筒质量 m1(kg) | 容积筒加砂子质量m2(kg) | 砂子质量 (m2-m1)(kg) | 容积筒容积 (L) | 堆积密度 (kg／m3) | 堆积密度平均值 ( kg／m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

计算(精确至10kg/m3)：ρfs=m2−m1V×1000

- (四) 砂子的空隙率计算

表2-4  石子空隙率计算表

| 砂子表观密度 g (kg／m3) | 砂子的松散堆积密度 0g (kg／m3) | 砂子的空隙率(％) |
| --- | --- | --- |

计算空隙率：Ps=(1−ρ0s'ρ0s)×100%

- (五) 碎石或卵石颗粒级配实验

试样名称： _____________________ 		实验日期：

气温／室温： _____________________ 		湿    度：

表2-5  砂子颗粒级配记录表

| 筛孔尺寸 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余质量 (kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 分计筛余百分率 a (％) |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计筛余百分率 A (％) |  |  |  |  |  |  |  |

结果评定：

最大粒径：_____________________________ mm。

级配情况：_____________________________ 。

- (六) 石子的表观密度测定

试样名称： _____________________ 		实验日期：

气温／室温： _____________________ 		湿    度：

表2-6  石子的表观密度实验计算表

| 序 号 | 石样质量m0 (kg) | 广口瓶+水+石质量m1 (kg) | 广口瓶+水质量m2 (kg) | 温度修正系数 αt | 表观密度 (kg／m3) | 表观密度平均值 ( kg／m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

计算公式  ρag=(m0m0+m2−m1−at)×1000（kg/m3）

- (七) 石子的堆积密度

试样名称： _____________________ 		实验日期：

气温／室温： _____________________ 		湿    度：

表2-7  石子松散堆积密度实验计算表

| 序 号 | 容积筒质量m1 (kg) | 容积筒加石子质量m2 (kg) | 石子质量 (m2-m1) (kg) | 容积筒容积 (L) | 堆积密度 (kg／m3) | 堆积密度平均值 ( kg／m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

计算(精确至10kg/m3)：ρ0g.'=m2−m1V×1000

- (八) 石子的空隙率计算

表2-8  石子空隙率计算表

| 石子表观密度 g (kg／m3) | 石子的松散堆积密度 0g (kg／m3) | 石子的空隙率(％) |
| --- | --- | --- |

计算空隙率：Pg=(1−ρ0g'ρ0g)×100%

- 四、实验结果分析与讨论

实验三  普通混凝土拌和物性能实验

- 一、实验内容

- 二、主要仪器设备及规格型号

- 三、实验记录

同组实验者： _______              ________________________________

指导教师： _____________________

实验日期： ____________    气温／室温： ____________    湿度： ____________

- (一) 普通混凝土拌和物和易性测试

混凝土设计强度等级_________________；拟订坍落度：_________________ 。

细骨料：种类（河、海、山砂）_______；表观密度__________；堆积密度__________；

级配范围（区）_____________； 细度模数_____________；

粗骨料：种类（碎、卵石）___________；表观密度__________；堆积密度__________；

级配范围 __________；最大粒径___________；

- ⑴本小组初步计算配合比

表3-1  1M3混凝土各材料用量表

| 配制强度 /MPa | 水泥量C/ Kg | 用水量W /Kg | 细骨料重S /Kg | 粗骨料重G /Kg | 水灰比 W/C | 砂率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ⑵试拌及和易性调整

试拌____________升混凝土及调整材料用量

表3-2  混凝土拌和物和易性实验记录表

| 试拌及调整次数 | 水泥量 C/kg | 水量 W/kg | 细骨料重 S/kg | 粗骨料重 G/kg | 外加剂 /kg | 总量 G总/kg | 坍落度 /mm | 粘聚性 | 保水性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试拌量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整量1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整量2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总用量 |  |  |  |  |  |  | 调整后的 和易性 |  |  |

坍落度值：____________________ ；

粘聚性评述：

保水性评述：

和易性评定：

- ⑶试件成型与制作

表3-3  混凝土试件成型与制作记录表

| 试件尺寸/ mm | 100×100×100 | 150×150×150 | 200×200×200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量/ mm |  |  |  |
| 试件编号 |  |  |  |

- (二) 混凝土拌合物表观密度试验

表3-3  实测拌合物（湿混凝土）表观密度记录表

| 试件编号 | 试模容积 /m3 | 试模重 /kg | 试模+混凝土重 /kg | 混凝土净重 /kg | 拌合物表观密度 /(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 拌合物表观密度平均值/(kg/m3) |  |  |  |  |  |

- (三) 混凝土试块标准养护条件

温度：___________℃；    相对湿度：___________%

表3-4  混凝土抗压强度试件成型与养护记录表

| 成型日期 |  | 水灰比 | 拌和方法 | 养护方法 | 捣实方法 | 养护条件 | 养护龄期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 欲拌混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |

- (四) 普通混凝土立方体抗压强度试验

实验日期： ____________    气温／室温： ____________    湿度： ____________

试验机型号____________________；生产厂家____________________；

最大加荷范围____________________；本试验加荷速度____________________；

表3-5  混凝土抗压强度实验记录表

| 试块编号 | 试件截面尺寸 |  | 受压面积A (mm2) | 破坏荷载F (N) | 抗压强度 f (MPa) | 平均抗压强度 fcu (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试块长 a (mm) | 试块宽 b (mm) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

结果评定：

根据________  ___ _____标准，该混凝土强度等级为：______________________ 。

- (五) 普通混凝土立方体劈裂抗拉强度测试

实验日期： ____________    气温／室温： ____________    湿度： ____________

试验机型号____________________；生产厂家____________________；

最大加荷范围____________________；本试验加荷速度____________________；

表3-6  混凝土劈裂抗拉强度实验记录表

| 试块编号 | 试件截面尺寸 |  | 劈裂面面积 (mm2) | 破坏荷载F (N) | 抗拉强度 fts (MPa) | 平均抗拉强度fts (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试块高 h (mm) | 试块宽 b (mm) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

结果评定：

根据________  _ _______标准，该混凝土抗拉强度为：_______________________ 。

试拌调整后材料用量

表3-7  理论调整后材料用量计算表

| 设计强度等级 | 水泥量C /kg | 水量W /kg | 细骨料重S /kg | 粗骨料重G /kg | 水灰比 W/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

混凝土校正系数δ

δ=ρ0h实ρ0h计=实测混凝土表观密度C计+W计+S计+C计=

- (六) 确定实验室混凝土配合比

表3-8  实验室混凝土配合比

| 设计强度等级 | 水泥量C /kg | 水量W /kg | 细骨料重S /kg | 粗骨料重G /kg | 水灰比 W/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：实验室混凝土配合比各材料用量＝表3.7中初步计算配合比×混凝土校正系数δ

- 四、实验结果分析与讨论